表格说明1：

标题编号：表4.0.1

名称：钢管外径、壁厚、外形允许偏差

表格位置：位于《04_材料、构配件.pdf》的第4.0.1条之后。

表格内容：该表规定了脚手架用钢管在外径、壁厚及外形方面的允许偏差，按钢管直径（单位 mm）范围分别给出。具体内容如下：

（1）钢管直径 ≤20 mm：外径允许偏差为±0.3mm、壁厚允许偏差为±10%·S（S 为钢管壁厚）、弯曲度偏差为1.5mm/m、椭圆度偏差为0.23mm、管端截面要求与轴线垂直、无毛刺。

（2）钢管直径 21～30 mm或31～40 mm：外径允许偏差为±0.5mm、壁厚允许偏差为±10%·S、弯曲度偏差为1.5mm/m、椭圆度偏差为0.38mm、管端截面要求与轴线垂直、无毛刺。

（3）钢管直径 41～50 mm：外径允许偏差为±0.5mm、壁厚允许偏差为±10%·S、弯曲度偏差为2.0mm/m、椭圆度偏差为0.38mm、管端截面要求与轴线垂直、无毛刺。

（4）钢管直径 51～70 mm：外径允许偏差±1.0%、壁厚允许偏差为±10%·S、弯曲度偏差为2.0mm/m、椭圆度偏差为7.5/1000·D、管端截面要求与轴线垂直、无毛刺。

综合说明：表4.0.1 的主要偏差项目包括：

（1）外径允许偏差：小直径（≤20mm）为±0.3mm；中等直径（21～50mm）为±0.5mm；大直径（51～70mm）为±1.0%。

（2）壁厚允许偏差：统一为 ±10%·S。

（3）弯曲度：直径≤40 mm时为1.5mm/m；直径41～70 mm时为2.0 mm/m。

（4）椭圆度：直径≤20mm为0.23mm；21～50mm为0.38mm；51mm以上按7.5/1000·D 计算。

（5）管端截面：所有直径均要求与轴线垂直、无毛刺。