表格说明1：

标题编号：表3.3.2

名称：模板结构或构件的木材材质等级

表格位置：位于《03_材料选用.pdf》的第3.3.2条之后。

表格内容：该表根据模板结构或构件的受力用途，规定了对应的木材材质等级：

规定受拉或拉弯构件的材质等级为 Ia 级；受弯或压弯构件的材质等级为 IIa 级；受压构件的材质等级为 IIIa 级。

表格说明2：

标题编号：表3.4.2

名称：铝合金型材的机械性能

表格位置：位于《03_材料选用.pdf》的第3.4.2条之后。

表格内容：该表按铝合金牌号、材料状态及壁厚范围，列出了抗拉极限强度、屈服强度、伸长率和弹性模量的要求。材料状态代号 CZ 为淬火自然时效，CS 为淬火人工时效，具体内容如下：

（1）LD2 牌号：材料状态为CZ时，所有壁厚型材的抗拉极限强度≥180 N/mm²，伸长率≥14%，弹性模量为1.83×105；材料状态为CS时，所有壁厚型材的抗拉极限强度≥280 N/mm²，屈服强度≥210 N/mm²，伸长率≥12，弹性模量为1.83×105；

（2）LY11 牌号：材料状态为CZ时，型材壁厚≤10.0mm的，抗拉极限强度≥360 N/mm²，屈服强度≥220 N/mm²，伸长率≥12%，弹性模量2.14×105；材料状态为 CS时，型材壁厚为10.1mm～20.0mm的，抗拉极限强度≥380 N/mm²，屈服强度≥230 N/mm²，伸长率≥12%，弹性模量2.14×105；

（3）LY12牌号：材料状态为 CZ，壁厚<5.0mm的，抗拉极限强度≥400 N/mm²，屈服强度≥300 N/mm²，伸长率≥10%，弹性模量2.14×105；壁厚为5.1mm～10.0mm的：抗拉极限强度≥420 N/mm²，屈服强度≥300 N/mm²，伸长率≥10%，弹性模量2.14×105；壁厚为10.1mm～20.0mm的，抗拉极限强度≥430 N/mm²，屈服强度≥310 N/mm²，伸长率≥10%，弹性模量2.14×105；

（4）LC4 牌号：材料状态为CS，壁厚≤10.0mm的，抗拉极限强度≥510 N/mm²，屈服强度≥440 N/mm²，伸长率≥6%，弹性模量2.14×105；壁厚为10.1mm～20.0mm的，抗拉极限强度≥540 N/mm²，屈服强度≥450 N/mm²，伸长率≥6%，弹性模量2.14×105。

表格说明3：

标题编号：表3.4.3

名称：铝合金型材的横向、高向机械性能

表格位置：位于《03_材料选用.pdf》的第3.4.3条之后。

表格内容：该表规定了铝合金型材在横向和高向（不同取样方向）的机械性能。材料状态代号 CZ 为淬火自然时效，CS 为淬火人工时效。

（1）LY12 牌号，状态 CZ：横向：抗拉极限强度 ≥400 N/mm²，屈服强度 ≥290 N/mm²，伸长率 ≥6%；高向：抗拉极限强度 ≥350 N/mm²，屈服强度 ≥290 N/mm²，伸长率 ≥4%

（2）LC4 牌号，状态 CS：横向：抗拉极限强度 ≥500 N/mm²，伸长率 ≥4%；高向：抗拉极限强度 ≥480 N/mm²，伸长率 ≥3%。

表格说明4：

标题编号：表3.5.5

名称：竹胶合模板机械力学性能

表格位置：位于《03_材料选用.pdf》的第3.5.5条之后。

表格内容：该表给出了三层和五层竹胶合模板的各项机械力学性能平均值，并附有测试方法的说明。

（1）静曲强度：三层的平均值为113.30 N/mm²，五层的平均值为105.50 N/mm²。

（计算公式：S = (3PL)/(2bh²)，其中P为破坏荷载，L为支座距离240mm，b为试件宽度20mm，h为试件厚度15mm）

（2）弹性模量：三层的平均值为10584 N/mm²，五层的平均值为9898 N/mm²。

（计算公式：E = 4(ΔP·L5)/(Δf·b·h³)，其中三层 ΔP/Δf=211.6，五层 ΔP/Δf=197.7）

（3）冲击强度：三层的平均值为8.30 J/cm²，五层的平均值为7.95 J/cm²。

（计算公式：A = Q/(b×h)，Q 为折损耗功）

（4）胶合强度：三层的平均值为3.52 N/mm²，五层的平均值为5.03 N/mm²。

（计算公式：t = P/(b×l)，P 为剪切破坏荷载，b为剪面宽度20mm，l为切面长度28mm）

（5）握钉力：三层和五层平均值均为 241.10 N/mm（表中未分层，统一值）

（计算公式：M = P/h，P 为破坏荷载，h 为试件厚度）