表格说明1：

标题编号：表8.0.22

名称：钢模板及配件修复后的质量标准

表格位置：位于《08_安全管理.pdf》的第8.0.22条第5款之后。

表格内容：该表规定了钢模板及配件经修复后应达到的质量标准。具体允许偏差及要求如下：

（1）钢结构：板面局部不平度：≤ 2.0 mm；板面翘曲矢高：≤ 2.0 mm；板侧凸棱面翘曲矢高：≤ 1.0 mm；板肋平直度：≤ 2.0 mm；焊点脱焊：不允许；

（2）钢模板：钢板板面锈皮麻面、背面粘混凝土：不允许；孔洞破裂：不允许；

（3）零配件：U型卡卡口残余变形：≤ 1.2 mm；钢楞及支柱长度方向弯曲度：≤ L/1000（L为长度）；

（4）桁架：侧向平直度：≤ 2.0 mm。

该表用于指导钢模板及配件维修后的质量验收。